梁平交通发〔2021〕108号

重庆市梁平区交通局

关于进一步加强农村公路安防工程

施工建设质量的通知

相关镇乡（街道）、区交通建设服务中心：

农村公路安全生命防护工程，对提高农村公路的安全性能,保障人民群众生命财产安全具有重要意义，对农村地区经济发展将起到极大的推进作用。经抽查，部分镇乡（街道）组织实施的钢护栏热浸镀锌层执行标准存在较大差异。为切实提高村公路安全生命防护工程建设质量和投资效益，根据相关规范要求，现将有关事项通知如下：

一、严格执行《公路交通工程钢结构防腐技术条件》（GB/T18226-2015），其中C级波形梁板（单面）平均镀锌层附着量不得低于500g/㎡，平均镀锌层厚度不得低于70um；立柱（单面）平均镀锌层附着量不得低于600g/㎡，平均厚度不得低于84um；紧固件、连接件平均镀锌层附着量不得低于350g/㎡，平均镀锌层厚度不得低于49um。

二、请各涉及单位即日起，对钢护栏镀锌层产品质量立即开展自查自纠，对不满足规范标准的要及时调整（变更）项目施工图设计。若仍降低规范标准继续建设的，我局将不予组织验收，并收回其项目建设资金计划。

重庆市梁平区交通局

2021年7月9日

重庆市梁平区交通局办公室                  2021年7月9日印发